Rekayasa Pembuatan Kampas Rem Berbahan Dasar Serbuk Tempurung Kelapa Bermatriks Phenolic Resin

Terhadap Performa Gesek Pengereman

Binyamin1, Anis Siti Nurrokayati2, Bagas Bayu Prasetyo3, Syahrul Fathur Rahman4 dan Bambang Waluyo Febriantoko5

1-4Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia.

5Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.

E-mail: bin279@umkt.ac.id

Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Diterbitkan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sifat mekanik material komposit berpenguat tempurung kelapa sebagai bahan dasar campuran kampas rem. Untuk menggantikan kampas rem berbahan asbes yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Metode yang digunakan mencampurkan komposisi bahan kampas rem yang diteliti bermatriks phenolic resin penguat serbuk tempurung kelapa dengan limbah serbuk logam (aluminium, kuningan, barium sulfat, kalsium karbonat, grafit) dan fiberglass. Beban penekanan 10 ton serta waktu pengepresan campuran material yaitu 5 menit pada temperatur 150°C, 8 menit pada temperature 130°C dan 10 menit pada temperatur 120°C. Pengujian gesek dalam kondisi kering dan basah dengan pembebanan 15 kg serta pengujian kekerasan dengan durometer. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu nilai keausan dan kekasaran kampas rem sangat dipengaruhi oleh komposisi material penyusun serta waktu dan temperatur penekanan.

Kata kunci  : tempurung kelapa, kampas rem, komposit, sifat mekanik

Abstract

This study aims to analyse the mechanical properties of coconut shell reinforced composite materials as a mixture of brake pads. To replace brake pads made from asbestos which are harmful to health and the environment. The method used to mix the composition of brake pads material was investigated with matrix phenolic reinforcing coconut shell powder with metal powder waste (aluminium, brass, barium sulphate, calcium carbonate, graphite) and fiberglass. Pressing load is 10 tons and the pressing time of the mixture is 5 minutes at 150 °C, 8 minutes at 130°C and 10 minutes at 120°C. Friction testing under dry and wet conditions with 15 kg loading and hardness testing with durometer. The results obtained are the value of wear and roughness of brake lining is strongly influenced by the composition of the constituent material as well as the time and temperature of the compression.

Keywords: coconut shell, bake pad, composite, mechanical properties

PENDAHULUAN

Bahan komposit seperti tempurung kelapa merupakan salah satu bahan alternatif yang dapat digunakan untuk pembuatan kampas rem. Dalam perkembangan teknologi komposit mengalami kemajuan yang sangat pesat ini dikarenakan keistimewaan sifat yang renewable atau terbarukan dan juga rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, kekakuan dan ketahanan terhadap korosi sehingga mengurangi konsumsi bahan kimia maupun gangguan terjadap lingkungan hidup.

Ditinjau dari sisi proses pembuatannya, kampas rem (brake shoes) sepeda motor, termasuk pada particulate composite. Komposit jenis ini, bahan penguatnya (reinforced) terdiri atas partikel yang tersebar merata dalam matriks yang berfungsi sebagai pengikat, sehingga menghasilkan bentuk solid yang baik. Melalui proses penekanan sekaligus pemanasan pada saat pencetakan (sintering) akan dihasilkan kekuatan, kekerasan yang semakin meningkat. Pemanasan dilakukan pada temperature berkisar antara  130°C – 150°C,  yang  menyebabkan bahan tersebut takan mengalami perubahan struktur dimana antara partikel satu dengan yang lain saling melekat serta akan diperoleh bentuk solid yang baik dan matriks pengikat yang kuat. Proses pabrikasi seperti ini kemudian mengakibatkan harga jual kampas rem cukup mahal (Pajar, 2012).

Pada penelitian  ini  permasalahan  dititik beratkan  pada pengujian keausan, koefisien gesek dan kekerasan kampas rem terhadap  gaya  gesek  dengan variasi suhu pemanas dan  kondisi  saat  dilakukan tanpa pengaruh apapun (kering) dan pengaruh air, yang akan dibandingkan dengan produk yang telah ada di pasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi keausan, koefesien gesek dan kekasaran  kampas rem yang menggunakan variasi waktu tahan pengepresan dengan kampas rem yang ada di pasaran.

Gesekan adalah suatu pergeseran dua benda yang bersentuhan. Ada 3 (tiga) jenis gesekan yaitu gesekan kering, gesekan menggunakan pelumas, dan gesekan pada perekat. Koefisien gesek disimbolkan dengan huruf Yunani μ, yaitu suatu skala dimensional bernilai kecil yang menjelaskan perbandingan gaya gesekan antara dua bagian dan gaya tekan keduanya (Sutrisno, 1997).

Rumus koefisien gesek dasar (μ):

(1)

F = gaya gesek (N)

N = gaya normal (N)

Secara umum gesekan kering sering terjadi pada kampas rem, tetapi kadang terjadi juga gesekan basah. Koefisien gesek tergantung pada material yang digunakan, sebagai contohespadabajamemilikikoefisiengesek yang rendah, sedangkan karet pada aspal (pavement) memiliki koefisien gesek yang tinggi. Koefisien gesek antara mendekati nol sampai dengan lebih dari satu di bawah kondisi layak, sebuah ban pada beton dibolehkan mempunyai koefisien gesek sebesar 1,7 (Sutrisno,1997). Gambar gesekan pada kampas rem :

Rumus koefisien gesek yang digunakan pada uji gesek kampas rem cakram dimana nilai koefisien gesek dipengaruhi oleh besarnya torsi, beban penekanan, dan radius dari piringan cakram, dirumuskan sebagai berikut (James, 2003) Torsi yang dihasilkan dari putaran piringan cakram dapat dicari dengan rumus (Stolk, 1994).

(2)

Ket :

µ	= Koefisien gesek

T	= Torsi (Nm)

Fn	= Gaya normal (N)

r	= Jari – jari lintasan (m)

Fn	= W (N) dimana W= m.g

W	= Berat (N)

m	= Massa (kg)

g	= Gravitasi (9,81)

Dimana Torsi () diperoleh dengan rumus: (ir. Jac. Stolk, 1994).

(3)

Ket :

T	= Torsi (Nm)

P	= Daya (Watt)

Ω	= kecepatan sudut (rad/s)

Dimana Daya ( diperoleh dengan rumus: (ir.Jac.Stolk, 1994).

. Cos Q							(4)

Ket :  P	= Daya (Watt)

V	= Tegangan (Volt)

I 	= Arus (Ampere)

Cos Q= Faktor daya

Dimana Kecepatan Sudut ( diperoleh dengan rumus: (ir.Jac.Stolk, 1994).

(5)

Ket :	ω    = kecepatan sudut (rad/s)

n    = putaran (rpm)

1.2	Kekerasan Brinell

Pada penelitian ini menggunakan pengujian kekerasan dengan alat Durometer, sebuah peluru baja yang telah dikeraskan dan tombol ditekan oleh tangan. Benda uji harus rata dan cukup tebal agar kekerasan bidang pendukung tidak ikut terukur. Uji kekerasan dapat dicari dengan membagi gaya pada luas penetrator.

(6)

Ket. :   H  = Hardness (HB)

P  = gaya injakan (Newton)

D  = diameter penetrator (mm)

d   = diameter hasil injakan (mm)

1.3	Proses Kompaksi

Kompaksi merupakan proses pemampatan serbuk material dalam dies (cetakan) dengan gaya tekan dari mesin kompaksi dan besarnya gaya tekan sesuai ketentuan dalam penelitian yang dilakukan, kompaksi mempunyai tujuan untuk mendapatkan green body dari spesimen benda uji yang dihasilkan dari campuran homogen tersebut. Proses pemampatan adalah suatu proses mesin yang memberikan gaya penekanan uniaksial (German, 1984).

1.4	Proses Sintering

Istilah sintering berasal dari bahasa jerman, sinter dalam bahasa inggris seasal dengan kata cinder yang berarti bara. Sintering merupakan metode pembuatan material dari serbuk dengan pemanasan sehingga terbentuk ikatan partikel. Sintering dapat terjadi dibawah suhu leleh (melting point) dengan melibatkan transfer atomic pada kondisi padat. Sintering dapat diklasifikasikan dalam dua bagian besar yaitu sintering dalam keadaan padat (solid state sintering) dan sintering fase cair (liquid phase sintering). Sintering dengan fase padat adalah sintering yang dilaksanakan pada suatu temperatur yang telah ditentukan, dimana dalam bahan semuanya tetap dalam fase padat. Sintering pada fase cair adalah sintering untuk serbuk yang disertai terbentuknya fase cair selama proses sintering berlangsung (Sunardi, dkk., 2003).

METODE

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa langkah-langkah penelitian yang

digunakan sebagai prosedur penelitian, yaitu sebagai berikut:

2.1	Diagram Alir Penelitian

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

2.2	Bahan-bahan

- Fiberglass

Bentuk	: Serat pendek / acak

Sifat	: Tahan terhadap temperature tinggi

Sumber	: TB Tunggal Murah

Gambar. 3. Fiberglass

- Serbuk kuningan

Bentuk	: Serbuk dengan mesh 50

Fungsi	: Sebagai penguat campuran serat

Sumber	: Limbah gergaji kuningan

Gambar 4. Serbuk Kuningan

- Serbuk Aluminium

Bentuk	: Serbuk dengan mesh 50

Fungsi	: Sebagai penguat terhadap korosi, koefisien pemuain

rendah.

Sumber	: Limbah gergaji alumunium

Gambar 5. SerbukAluminium

- Barium Sulfat

Bentuk	: Bubuk putih kekuning-kuningan

Fungsi	: Sebagai filler atau pengisi

Sumber	: BRATAKO CHEMIKA

Gambar 6. Barium Sulfat (BaSO4)

- Calcium Carbonat ( CaCO3)

Bentuk	: Bubuk putih mengkilap

Fungsi	: Sebagai filler ataupengisi

Sumber	: PT. BRATAKO CHEMIKA

Gambar 7. Calcium Carbonat (CaCo3)

- Graphite

Bentuk	: Serbuk hitam (Grafit)

Fungsi	: Memperkuat ikatan bahan kampas dan pelumas

Sumber	: Arang tempurung kelapa

Gambar 8. Graphite

- Phenolic Resin

Bentuk	: Serbukkuning / kristal

Fungsi	: Pengikatbahan-bahankampas rem

Sumber	: Cipta Kimia

Gambar 9. Phenolic Resin

- Plat Kampas Honda

Bentuk	: Plat lembaran

Fungsi	: Tempat bahan kampas

Sumber	: Diambil dari kampas rem bekas

Gambar 10. Plat Kampas

2.3	Peralatan:

- Mixer

Merk		: Mixer STP

Speed		: 8800 rpm

Power Required: 1.1 kW

Fungsi		:Mencampurkan dan menghalus-kan bahan kampas rem

Gambar 11. Mixer

- Mesin Press

Gambar 12. Mesin Press

- Cetakan

Fungsi	: Tempat mencetak kampas rem

Gambar 13. Cetakan

- Timbangan Digital

Kapasitas	: 500 g

Ketelitian	: 0,01 g

Fungsi	:  Menimbang berat bahan untuk membuat

kampas rem

Gambar 14. Timbangan Digital

- Oven

Merk	: MIYAKO

Daya	: 2 x 600 W

Kapasitas	: 0 ˚C-250 ˚C

Gambar 15. Oven

- Non-Contact Infrared Thermometer

Merk	: KRISBOW KW 06-282

Kapasitas	: -50 ˚C s/d 500 ˚C

Fungsi	: Mengukur suhu kampas rem dan cakram

Gambar 16. Non-Contact Infrared Thermometer

- Digital Tachometer

Fungsi	: Mengukurputaran

Gambar 17.  Digital Tachometer

- Digital Clamp Meter

- AC Voltage

Range	: 750 V

Resolution	: 1 V

- AC Current

Range	: 1000 A

Resolution	: 0.1 A

Fungsi	: Mengukur arus dan voltase

Gambar 18. Digital Clamp Meter

- Vernier Caliper

Merk	:TRICLE BRAND

Kapasitas	: 150 mm

Ketelitian	: 0.02

Fungsi	: Mengukur ketebalan kampas

Gambar 19. Vernier Caliper

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental yang mana peneliti melakukan sintesa bahan-bahan penyusun kampas rem dengan bahan utama serbuk arang tempurung kelapa. Hasil specimen dari proses mensintesa material tersebut dapat dilihat pada gambar 20.

Gambar 20. Spesimen Kampas Rem

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelian eksperimental yaitu membuat 30 spesimen kampas rem sepeda motor. Dari specimen tersebut kemudian dilakukan uji coba gesekan dalam kondisi kering dan basah dengan pembebanan 15 kg serta uji kekerasan menggunakan Durometer. Detail rekapitulasi hasil pengujian gesekan pada kondisi kering dengan variasi 150°C selama 5 menit dapat dilihat pada table 3.1 berikut:

| Tabel 1. Hasil Uji Gesek Kering Kampas Rem Variasi 150°C Selama 5 Menit dengan Pembebanan 15 Kg |
| --- |
| No. | Massa Awal (g) | Massa Akhir (g) | Arus (Ampere) | Tegangan (Volt) | Putaran Disk (RPM) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Pengurangan Massa (g/jam) |
| 1 | 71.15 | 71.02 | 3.60 | 216 | 363.90 | 28 | 91 | 0.13 |
| 2 | 59.50 | 59.40 | 3.60 | 216 | 363.90 | 28 | 90 | 0.10 |
| 3 | 51.60 | 51.40 | 3.80 | 216 | 364.50 | 28 | 93 | 0.20 |
| 4 | 60.94 | 60.77 | 3.80 | 216 | 364.50 | 28 | 90 | 0.17 |
| 5 | 65.61 | 65.44 | 3.80 | 216 | 363.20 | 28 | 87 | 0.17 |
| 6 | 57.62 | 57.43 | 3.80 | 216 | 363.20 | 28 | 88 | 0.19 |
| 7 | 68.63 | 50.50 | 3.80 | 215 | 362.80 | 28 | 90 | 0.13 |
| 8 | 52.51 | 52.25 | 3.80 | 215 | 362.80 | 28 | 95 | 0.26 |
| Tabel 2. Hasil Uji Gesek Kering Kampas Rem Variasi 130°C Selama 8 Menit dengan Pembebanan 15 Kg |
| No. | Massa Awal (g) | Massa Akhir (g) | Arus (Ampere) | Tegangan (Volt) | Putaran Disk (RPM) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Pengurangan Massa (g/jam) |
| 1 | 76.04 | 75.84 | 3.60 | 216 | 370.00 | 28 | 74 | 0.20 |
| 2 | 68.00 | 67.68 | 3.60 | 216 | 370.00 | 28 | 76 | 0.32 |
| 3 | 59.00 | 58.55 | 3.60 | 214 | 369.00 | 28 | 78 | 0.45 |
| 4 | 59.00 | 58.60 | 3.60 | 214 | 369.00 | 28 | 78 | 0.40 |
| 5 | 74.31 | 74.20 | 3.60 | 216 | 366.50 | 28 | 80 | 0.11 |
| 6 | 56.57 | 56.45 | 3.60 | 216 | 366.50 | 28 | 79 | 0.15 |
| 7 | 55.37 | 55.27 | 3.80 | 219 | 364.50 | 28 | 89 | 0.10 |
| 8 | 51.09 | 50.91 | 3.80 | 219 | 364.50 | 28 | 90 | 0.18 |
| Tabel 3. Hasil Uji Gesek Kering Kampas Rem Variasi 120°C Selama 10 Menit dengan Pembebanan 15 Kg |
| No. | Massa Awal (g) | Massa Akhir (g) | Arus (Ampere) | Tegangan (Volt) | Putaran Disk (RPM) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Pengurangan Massa (g/jam) |
| 1 | 55.86 | 55.71 | 3.80 | 218 | 366.60 | 28 | 88 | 0.15 |
| 2 | 52.44 | 52.27 | 3.80 | 218 | 366.60 | 28 | 88 | 0.17 |
| 3 | 56.93 | 56.78 | 3.80 | 219 | 365.70 | 28 | 88 | 0.15 |
| 4 | 62.56 | 62.42 | 3.80 | 219 | 365.70 | 28 | 89 | 0.14 |
| 5 | 74.79 | 74.62 | 3.60 | 215 | 365.80 | 28 | 84 | 0.11 |
| 6 | 45.36 | 45.16 | 3.60 | 215 | 365.80 | 28 | 89 | 0.20 |
| 7 | 55.36 | 55.18 | 3.60 | 216 | 364.50 | 28 | 88 | 0.18 |
| 8 | 54.73 | 54.62 | 3.60 | 216 | 364.50 | 28 | 87 | 0.11 |

| Tabel 4. Hasil Uji Gesek Kering Kampas Rem Indopart dengan Pembebanan 15 Kg |
| --- |
| No. | Massa Awal (g) | Massa Akhir (g) | Arus (Ampere) | Tegangan (Volt) | Putaran Disk (RPM) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Pengurangan Massa (g/jam) |
| 1 | 76.22 | 75.50 | 3.60 | 198 | 365.40 | 28 | 39 | 0.72 |
| 2 | 75.98 | 75.30 | 3.60 | 198 | 365.40 | 28 | 39 | 0.68 |
| Rata-Rata | 76.10 | 75.40 | 3.60 | 198 | 365.40 | 26 | 39 | 0.70 |

Tabel 5. Hasil Uji Gesek Basah (Air) Kampas Rem Indopart

dengan Pembebanan 15 Kg

| No. | Massa Awal (g) | Massa Akhir (g) | Arus (Ampere) | Tegangan (Volt) | Putaran Disk (RPM) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Pengurangan Massa (g/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75.50 | 74.80 | 3.60 | 203 | 368.40 | 26 | 40 | 0.72 |
| 2 | 75.30 | 74.65 | 3.60 | 203 | 368.40 | 26 | 39 | 0.65 |
| Rata-Rata | 75.40 | 74.73 | 3.60 | 203 | 368.40 | 26 | 39.50 | 0.69 |

  - Hasil Pengujian Gesek pada Tingkat Keausan

Gambar 21. Histogram Perbandingan Keausan pada Semua Kondisi.

Dari gambar 3.2 hasil data didapatkan nilai keausan terendah pada jenis kampas rem serbuk tempurung kelapa variasi temperatur penekanan 150°C selama 5 menit senilai 0.17 gram/jam pada kondisi pengujian kering, sedangkan pada kondisi pengujian basah air memiliki nilai keausan yang paling tinggi sebesar 1.93 gram/jam. Sementara itu kampas rem Indopart memiliki perbedaan sedikit saja sekitar 0.02 gram/jam dari kedua kondisi pengujian tersebut, dikarenakan struktur kampas Indopart mempunyai struktur yang keras dan padat sehingga air tidak mudah mengikis ke dalam material kampas rem.

3.2	Berikut beberapa tabel merupakan hasil pengujian kekerasan yang telah dilakukan mengacu pada Standar ASTM D2240:

Tabel 3.5 Uji Kekerasan Shore D Variasi 150°C Selama 5 Menit

| No. | Titik 1 (HD) | Titik 2 (HD) | Titik 3 (HD) | Rata-Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89.00 | 88.50 | 88.50 | 88.67 |
| 2 | 85.00 | 84.00 | 88.00 | 85.67 |
| 3 | 89.50 | 86.50 | 89.50 | 88.50 |
| 4 | 83.50 | 86.00 | 87.50 | 85.67 |
| 5 | 85.00 | 87.00 | 86.00 | 86.00 |
| 6 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | 85.67 |
| 7 | 84.00 | 85.00 | 87.00 | 85.33 |
| 8 | 87.00 | 88.00 | 85.50 | 86.83 |
| Rata-Rata | 86.00 | 86.38 | 87.25 | 86.54 |

Tabel 3.6 Uji Kekerasan Shore D Variasi 130°C Selama 8 Menit

| No. | Titik 1 (HD) | Titik 2 (HD) | Titik 3 (HD) | Rata-Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86.00 | 87.00 | 86.00 | 86.33 |
| 2 | 87.00 | 86.00 | 89.00 | 87.33 |
| 3 | 86.00 | 88.00 | 87.00 | 87.00 |
| 4 | 86.50 | 85.50 | 86.00 | 86.00 |
| 5 | 86.00 | 87.00 | 86.50 | 86.50 |
| 6 | 86.00 | 85.50 | 85.00 | 85.50 |
| 7 | 87.00 | 88.00 | 85.50 | 86.83 |
| 8 | 88.00 | 87.00 | 86.00 | 87.00 |
| Rata-Rata | 86.56 | 86.75 | 86.38 | 86.56 |

Tabel 3.7 Uji Kekerasan Shore D Variasi 120°C Selama 10 Menit

| No. | Titik 1 (HD) | Titik 2 (HD) | Titik 3 (HD) | Rata-Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89.00 | 90.00 | 88.00 | 89.00 |
| 2 | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 86.67 |
| 3 | 85.00 | 87.50 | 86.00 | 86.17 |
| 4 | 88.00 | 87.00 | 86.00 | 87.00 |
| 5 | 88.00 | 88.00 | 85.00 | 87.00 |
| 6 | 86.00 | 88.00 | 87.00 | 87.00 |
| 7 | 87.00 | 86.00 | 87.00 | 86.67 |
| 8 | 88.50 | 87.00 | 88.50 | 88.00 |
| Rata-Rata | 87.06 | 87.94 | 86.56 | 87.19 |

Tabel 3.8 Uji Kekerasan Shore D (HD) Merk Indopart

| No. | Titik 1 (HD) | Titik 2 (HD) | Titik 3 (HD) | Rata-Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89.00 | 90.00 | 92.00 | 90.33 |
| 2 | 88.00 | 91.00 | 85.00 | 92.00 |
| 3 | 88.00 | 87.50 | 87.00 | 87.50 |
| Rata-Rata | 88.33 | 89.50 | 88.00 | 89.94 |

3.3	Hasil Pengujian Kekerasan dengan Durometer

Gambar 22. Histogram Hasil Kekerasan Kampas Rem Sesudah di Oven.

Hasil pengujian kekerasan didapatkan dari gambar 3.3 bahwa nilai tertinggi pada jenis kampas rem merk indopart sebesar 89.94, sedangkan yang mendekati yaitu Variasi 120°C @ 10 menit dikarekan panasnya temperatur dan waktu penekanan dapat mempengaruhi ukuran serta ikatan antara butir material kampas rem.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data penelitian ekperimental dalam pembuatan rekayasa kampas rem berbahan dasar serbuk tempurung kelapa dan pengikat resin epoksi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Tingginya nilai keausan sangat dipengaruhi oleh ikatan antar butir material penyusun kampas rem dan resin epoksi sebagai pengikat, sehingga perlunya komposisi material, waktu penekanan dan temperature penahanan yang sesuai untuk mendapatkan nilai komposisi yang pas dan kekerasan material yang tinggi.

- Ditinjau dari nilai kekerasan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kekrasan sangat dipengaruhi oleh nilai temperatur dan waktu penahanan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

El-Tayeb, N.S.M., Liew, K.W. (2008). Effect of Water Spray on Friction and Wear Behaviour of Noncommercial and Comercial Brake pad Materials, Elsevier, p. 135-144.

German. R.M., (1984). Powder Metallurgi Science. Metal Power Federation. New Jersey: Pricenton.

Gibson, R.F., (1994). Principle of Composite Material Mechanics, New York: McGraw-Hill International Book Company

Herman, U.T. (2010).  Pengaruh Lingkungan Terhadap Keausan, Daya, Koefisien Gesek, Suhu Kampas Rem, dan Waktu Pengereman Kampas Rem Berbahan Fiberglass, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Imam Setiyanto, Pramuko. (2009). Pengaruh Variasi Temperatur Sintering Terhadap Ketahanan Aus Bahan Rem Gesek Sepatu. Laporan Tugas Akhir Fakultas Teknik Mesin UMS, Agustus 2009, Surakarta.

Irfan dan Pramuko. (2009). Pengaruh Variasi Tekanan Kompaksi Terhadap Ketahanan Kampas Rem Gesek Sepatu. Laporan Tugas Akhir Fakultas Teknik Mesin UMS, Agustus 2009, Surakarta

Shore D Durometer, Definisi dan Jenis Durometer. Diakses 18 Juli 2018 jam 14.15 dari (https://en.wikipedia.org/wiki/Shore_durometer)

SNI  09-2663-1992,  Cara  Uji  Ketahanan  Terhadap  Air,  Larutan  Garam, Minyak  Pelumas  Dan  Cairan  Rem Untuk Kampas  Rem Kendaraan Bermotor.  Diakses    17 Juli  2018  jam  20:05  dari (www.SNI_kampas_rem.com/en/file/en.pdf/SNI_09-2663-1992)

## Stolk, Jac. (1994). Elemen Mesin : Elemen Konstruksi Bangunan Mesin. Jakarta: Erlanga

Sunardi, dkk. (2003). Pengaruh Suhu Sintering Pada Proses Metalurgi Serbuk Zn – Al Terhadap Sifat Mekanik., Universitas Atma jaya, Jakarta.

Sutrisno. (1997). Fisika Dasar Mekanika. Bandung: Erlangga.

Syahputra, Edy. (2010). Pengaruh Waktu Tahan Sintering (Eksoterm) Terhadap Keausan dan Kekerasan Kampas Non Asbes Dengan Pengikat Resin Polyester, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

# Text boxes

Gambar 1. Uji Gesek Kampas Rem (Sutrisno,1997)

Mulai

Hasil data dan Analisa

Kesimpulan

Sintesa bahan

Proses Pengepresan (Kompaksi) 10 Ton

Pada Suhu 150°C

Penahanan Spesimen

Selama 5 Menit

Kajian Pustaka

Persiapan alat dan bahan

Pengujian

Spesimen

Pengujian gesek

Pengujian kering & basah

Dengan beban 15 kg

Pengujian Kekerasan dengan Durometer

Selesai

Pemanasan (Sintering)

Pada suhu 200°C selama 60 menit

Merk: Indopart

Laporan

Pada Suhu 130°C

Penahanan Spesimen

Selama 8 Menit

Pada Suhu 120°C

Penahanan Spesimen

Selama 10 Menit